上海馨标检测仪器制 造有限公司

Shanghai xinbiao testing equipment manufacturing co. LTD

- 设备名称：电解测厚仪（基本型）

- 设备规格：ET-1

- 设备介绍与功能特点：

3.1设备介绍与产品图片：

ET-1型电解测厚仪是结合国内外最顶尖技术的金属镀层电解测厚仪，具有结构先进，性能稳定可靠，功能齐全的特点。使用本仪器可以保障用户单位的产品质量，防止原材料的能源的浪费。利用本仪器还可以帮助用户找到适合不同要求的最佳电镀工艺，是有关成品厂及电镀厂首选的仪器。

3.2 主要功能和特点：

1、本产品采用美国进口芯片处理数据，具有超高速串口、高速A/D、精准、兼容、抗干扰、寿命长、技术前端等优点。

2、中、英文界面切换液晶LCD显示，具体显示质量高、数字式接口、体积小重量轻、功耗低等优点。

3、热敏打印机永久使用，不用更换色带。微型打印接口中、英文测试报告打印，打印镀层种类、厚度、测试人员、日期，内部时钟万年历，无需每次设置。

4、自动暂停测量提示更换电解液。以减少测量误差。

5、自动计算平均值。10微米以下是三位小数，精度1/1000。

6、可测多层镀如：Cr/Ni/Cu/塑料，报告可一次性打印出结果，不用分解打印（独有）

7、采用权威美国进口标准片，校准和标定达到理想测量误差值。可调导电系数减小误差。

8．调整终点电位差，以适应镀层与基体之间电位最佳。

9．以测量70种以上金属镀层基体组合，可以测量平面、曲面上的镀层，可以测量小零件、导线、线状零件

10．除镀速度0.3-40 μm/分钟可调

11．真空挤压式气泵循环搅拌,根据镀层可调整搅拌力度气量大小，以达到溶解最佳状态,。

12．电解杯抗腐合金不锈钢，不易腐蚀老化。

13、可调恒电流达到电解效率最佳值。

14、操作界面功能矩阵按键直观方便操作测量，输入可直接完成.

15、矩阵按键采用进口欧姆龙或NKK，具有1000万次以上寿命。

4.技术参数：

| 1. | 单层测量品种： | 镍（0）；铬（1）；铜（2）；锌（3）；镉（4）；锡（5）；铅（6）银（7）；金（8）；铜/Zn（9）；铬/T（10）；镍/Fe（11）等，其它镀层可定制。注：A、镍（0）是用于铜上镀镍；镍/Fe（11）是用于铁、铝、塑料、陶瓷上镀镍，在测化学镍时用慢速测量。B、铬（1）用于装饰铬和六、四价铬（0.001-20μm）;铬/T（10）用于厚铬20微米以上。C、铜（2）用于铁、铝、塑料、陶瓷等镀铜；铜/Zn（9）用于锌、锌合金上镀铜。 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 合金镀层测量： | Pd-Sn、Cu-Zn、Zn-Ni 、Ni-P等。 |
| 3． | 多层镀测量： | 陶瓷塑料、铁、铝、铜基体上镀多层。 |
| 4. | 有效测量厚度范围： | 0.03~300μm |
| 5. | 测量准确度： | ±5% |
| 4. | 复现精度： | <3% |
| 6. | 电解电流精度： | ±0.5% |
| 7. | 测量面直径： | Φ3.0mm；Φ2.5mm；Φ1.7mm； |
| 8. | 供电电源： | A C220±10%V；0.7A；50HZ/60HZ±0.5HZ；需有良好可靠接地。 |
| 9. | 选购： | AC115V，100V，120V，230V，240V |
| 10. | 使用环境： | 温度：+10~+40℃；相对湿度：不大于85%；要求周围无强腐蚀性气体和强磁场干扰。 |
| 11. | 主机重量： | 6Kg； |
| 12. | 外型尺寸： | 350×260×160mm（长×宽×高） |

- 配置清单：

| 名 称 | 备 注 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 三芯电源线 | 220V | 1根 |
| 二芯恒流电缆线 | 含夹头、插头件 | 2根 |
| 气泵橡皮管 | 含连接头、橡皮管、玻璃头 | 1根 |
| 溶丝管（1A） | 1A | 1只 |
| 橡皮垫圈 | 检验合格无毛边 | (2.5 、 (1.7 |
| 测量支架 | 含螺丝/螺母/支杆/底板/电解杯/横梁 | 1套 |
| 使用说明书 | ET-1 | 1本 |
| 产品合格证书 |  | 1份 |
| 无芯吸水纸 |  | 1卷 |
| 滴吸管 |  | 3个 |
| 橡皮擦 | 粗/细 | 各1个 |
| 吸吮瓶 |  | 1个 |
| 废液瓶 |  | 1个 |
| 有机V型垫块 |  | 1个 |
| 化学防飞溅眼镜 |  | 1副 |
| 电解药水 | 根据客户要求配置 | 4瓶 |
| 标准片 | 铜镀银 | 1个 |
| WT线材测量支架 |  | 1套（选配） |

6.线材测量支架装置图：（选配）

7.订货须知：

1、要确定好基体（本仪器不受任何基体的限制性）。

2、要确定好基体和镀层种类和顺序。比如铁镀铜镀镍镀铬（铁就是基体，铜就是镀层。第一层铁镀铜 第二层铜镀镍 第三层镍镀铬）

3、根据客户需要选适当型号。

4、要确定测试工件大小。

备注：ET-1可测电镀镍、铬、铜、锌、镉、锡、银、金、等及多种多镀层。此机型不能测量化学镍、多层镍、锌合金镀层、铜上镀铜和电位差的分析。（不能连接电脑）

# Text boxes

微电脑电解镀层测厚仪

技术方案

型号：ET-1